## Slide 1
Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию
презентацию ООО «ПК ВЕЛЕС».
2019 г.

## Slide 3
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ИХ СОБЛЮДЕНИЯ
100 % КАЧЕСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
* Подробную информацию Вы можете получить по тел. +7-921-781-90-41

## Slide 4
Характеристики противопожарного триплекса
характеристики | тип многослойного триплекса |  |  | 
состав триплекса | 3.1.3.1.3.1.3 | 3.1.3.1.3.1.3.1.3 | 3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3 | 3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.
параметры по огнестойкости | E60 I15 W30 | E60 I30 W30 | E60 I45 W45 | EIW60
обозначение | ПМ15 | ПМ19 | ПМ23 | ПМ27
толщина, мм | 15 | 19 | 23 | 27
вес, кг/кв.м. | 35 | 44 | 54 | 63
светопропускание, % | 81 | 78 | 75 | 72
шумоизоляция, дБ | 32 | 36 | 45 | 48
сопротивление теплопередаче, кв.м.*С/Вт | 0,2 | 0,32 | 0,45 | 0,58
* Подробную информацию Вы можете получить по тел. +7-921-781-90-41

## Slide 5
Толщина стеклопакетов
 | Состав стеклопакета |  |  | 
 | 4*ПМ15 | 4*ПМ19 | 4*ПМ23 | 4*ПМ27
Диапазон толщины, мм | 25-35 | 29-39 | 33-43 | 37-47
 | 4*4*ПМ15 | 4*4*ПМ19 | 4*4*ПМ23 | 4*4*ПМ27
Диапазон толщины, мм | 35-55 | 39-59 | 43-63 | 47-67
* Подробную информацию Вы можете получить по тел. +7-921-781-90-41

## Slide 6
НАШИ КОНТАКТЫ
Благодарим Вас за внимание!
По возникающим вопросам и согласованию даты встречи просим обращаться:
Надеемся на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество!
тел.: +7 921-781-90-41
Электронная почта: mail@veles.land